天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于建筑类涂料及胶粘剂产品质量监督抽查情况的通报

2020年6月至8月，天津市市场监督管理委员会对我市生产、流通领域建筑类涂料及胶粘剂产品开展了产品质量监督抽查，共抽查了标称四川、河北、广东、山东、江苏、辽宁、天津等7个省、直辖市30家企业生产的57批次建筑类涂料及胶粘剂，其中：在我市生产领域抽查39批次，在我市流通领域抽查18批次，抽查产品涉及合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料和聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂3个种类。重点对合成树脂乳液内墙涂料的挥发性有机化合物含量（VOC）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性等8个项目进行了检验；重点对合成树脂乳液外墙涂料的挥发性有机化合物含量（VOC）、游离甲醛含量、乙二醇醚及醚酯含量总和、重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）、低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性等10个项目进行了检验；重点对聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂的总挥发性有机物、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、压缩剪切强度干强度、压缩剪切强度湿强度等6个项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

附件：建筑类涂料及胶粘剂产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2020年9月11日

（此件主动公开）

附件

建筑类涂料及胶粘剂产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市建兰涂料有限公司 | 天津市 | 外墙涂料 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.12 |
| 2 | 天津市建兰涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.12 |
| 3 | 天津大欣建筑材料有限公司 | 天津市 | 外墙涂料 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.25 |
| 4 | 天津大欣建筑材料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.26 |
| 5 | 天津银塔实业有限公司 | 天津市 | 银塔净醛水漆(内墙涂料) | 20kg/桶 | 合格品 | 20200505 |
| 6 | 天津市德邦涂料有限公司 | 天津市 | 白色内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 20200514 |
| 7 | 天津市德邦涂料有限公司 | 天津市 | 白色外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 20200628 |
| 8 | 天津市思尔得涂料有限公司 | 天津市 | 外墙墙面漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 20200620 |
| 9 | 天津市思尔得涂料有限公司 | 天津市 | 净味全效内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 20200620 |
| 10 | 盛船科技(天津)有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.16 |
| 11 | 天津市河西区津容建筑涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.30 |
| 12 | 天津市海滨涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.18 |
| 13 | 天津市海滨涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.18 |
| 14 | 盛船科技(天津)有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.16 |
| 15 | 威士伯涂料（天津）有限公司 | 天津市 | 无添加抗碱生态底漆 | 18L/桶 | 合格品 | 20200306 |
| 16 | 威士伯涂料（天津）有限公司 | 天津市 | 净味惠涂易高级内墙漆 | 18L/桶 | ------ | 20200511 |
| 17 | 威士伯涂料（天津）有限公司 | 天津市 | 净彩无添加生态内墙漆 | 18L/桶 | 合格品 | 20200107 |
| 18 | 天津市天运通达涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 一等品 | 2020.06.25 |
| 19 | 天津三棵树涂料有限公司 | 天津市 | 三棵树美好生活净味优白墙面漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.23 |
| 20 | 天津三棵树涂料有限公司 | 天津市 | 优质外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.23 |
| 21 | 天津三棵树涂料有限公司 | 天津市 | 康家净味二合一墙面漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.25 |
| 22 | 天津市吉福智涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 一等品 | 2020.06.22 |
| 23 | 天津市东鼎科技股份有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.19 |
| 24 | 天津市美居涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.07.01 |
| 25 | 天津市东丽区聚福涂料厂 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.16 |
| 26 | 天津市吉福智涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.22 |
| 27 | 天津市东鼎科技股份有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.30 |
| 28 | 天津市天运通达涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.25 |
| 29 | 天津市美居涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.07.01 |
| 30 | 天津银塔实业有限公司 | 天津市 | 银塔丙烯酸外墙涂料 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.22 |
| 31 | 天津天涂豪邦涂料有限公司 | 天津市 | (内墙面漆)天涂新居超值漆 | 7kg/桶 | 合格品 | 20200521 |
| 32 | 天津天涂豪邦涂料有限公司 | 天津市 | TJ1P-6B天涂美居净味漆(内墙面漆) | 7kg/桶 | 合格品 | 2020.06.10 |
| 33 | 天津天涂豪邦涂料有限公司 | 天津市 | 2000型乳胶漆(内墙面漆) | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.29 |
| 34 | 天津市峰永茂涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.06.27 |
| 35 | 天津市峰永茂涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.06.28 |
| 36 | 天津市朗威柏丽科技有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 合格品 | 2020.07.10 |
| 37 | 天津市朗威柏丽科技有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.07.12 |
| 38 | 天津君桓双燕涂料有限公司 | 天津市 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.07.07 |
| 39 | 天津君桓双燕涂料有限公司 | 天津市 | 外墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 2020.07.07 |
| 40 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂(标称) | 河北省 | 天天健内墙水漆 | 6.5kg/桶 | 合格品 | 20200108 |
| 41 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂(标称) | 河北省 | 洁室宝-易涂经济型内墙水漆 | 20kg/桶 | 合格品 | 20200509 |
| 42 | 阿克苏诺贝尔装饰涂料(廊坊)有限公司(标称) | 河北省 | 美时丽亮白白漆(内墙涂料) | 18L/桶 | 合格品 | 20200402 |
| 43 | 山东巴德士化工有限公司(标称) | 山东省 | 净味防霉宝内墙水漆 | 22kg/桶 | 合格品 | 20200505 |
| 44 | 德爱威(中国)有限公司(标称) | 江苏省 | 科奥特墙面漆KT-238(内墙) | 18L/桶 | 合格品 | 20190717 |
| 45 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂(标称) | 河北省 | 好乐施内墙水漆 | 20kg/桶 | 合格品 | ------ |
| 46 | 阿克苏诺贝尔装饰涂料(廊坊)有限公司(标称) | 河北省 | 家丽安无添加竹炭白漆(内墙) | 5L/桶 | 一等品 | 20191111 |
| 47 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司(标称) | 广东省 | 至尊易擦净无添加R5(内墙) | 4.45L/桶 | 优等品 | 20190726 |
| 48 | 阿克苏诺贝尔装饰涂料(廊坊)有限公司(标称) | 河北省 | 无添加全效底漆(内墙) | 5L/桶 | ------ | 20180713 |
| 49 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂(标称) | 河北省 | 洁室宝,清新家居净味内墙乳胶漆 | 5kg/桶 | 合格品 | 20200618 |
| 50 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂(标称) | 河北省 | 梅净味抗菌二合一内墙水漆 | 6.5kg/桶 | 合格品 | ------ |
| 51 | 紫荆花制漆(成都)有限公司(标称) | 四川省 | 超净味全效丝光墙面漆 | 6kg/桶 | 一等品 | 20190322 |
| 52 | 紫荆花制漆(成都)有限公司(标称) | 四川省 | 超净味超易洗墙面漆 | 5L/桶 | 一等品 | 20190325 |
| 53 | 哥俩好新材料股份有限公司(标称) | 辽宁省 | 2号白乳胶 | 3.5kg/桶 | ------ | 2020.05.21 |
| 54 | 天津恩瑞斯科技发展有限公司(标称) | 天津市 | 恩瑞斯白乳胶 | 4kg/桶 | ------ | 2020-08-08 |
| 55 | 天津市宏峰源装饰材料技术开发有限公司(标称) | 天津市 | 白乳胶 | 3kg/桶 | ------ | 20.5.7 |
| 56 | 天津市天狗装饰化工有限公司(标称) | 天津市 | 白乳胶 | 4kg/桶 | 合格品 | 2020.07.15 |
| 57 | 天津万畅建材股份有限公司(标称) | 天津市 | 美家宝白乳胶 | 4kg/桶 | 合格品 | 2020.6.28 |