天津市市场和质量监督管理委员会文件

津市场监管质监〔2017〕101号

陶瓷砖质量抽检公告

日前，天津市市场和质量监督管理委员会在流通领域对标称广东省8家企业生产的10个批次陶瓷砖开展质量抽检。依据GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》、GB/T 3810.1∽16-2016 《陶瓷砖试验方法》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》。重点检测了尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性、放射性核素指标8项指标。经检测，受检陶瓷砖质量指标全部通过此次质量抽检。

附件：通过质量抽检陶瓷砖名单

2017年11月17日

（此件主动公开）

附件

通过质量抽检陶瓷砖名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6D高清数码喷墨陶瓷砖 | 新颖陶瓷 | 佛山市发现神行有限公司 | 优级 | 300mm×600mm | Y57953 280A |
| 2 | 9D喷墨高清瓷砖 | 欣雅宝瓷砖 | 佛山市盘陶江有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | X36002A |
| 3 | 镜面微晶瓷片 | 美爱美家公馆 | 广东金丰雅陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | B/1/G1600A/20170617 |
| 4 | 6D高清喷墨锆白陶瓷砖 | 美炫龙陶瓷砖 | 广东佛山荣鹏陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | TM0531T |
| 5 | 超微晶陶瓷砖 | 恒者陶瓷 | 广东佛山恒者陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | TW8931 |
| 6 | 釉面内墙砖（提香石） | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团有限公司 | 优等品 | 300mm×600mm/6SDJT3001M | 20170501(3E64) |
| 7 | 釉面内墙砖（提香石） | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团有限公司 | 优等品 | 300mm×600mm/6SDJ2048M | 20170719 |
| 8 | 釉面内墙砖 | 箭牌 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | AA | 300mm×600mm/AW63632R | 2014年11月25日 |
| 9 | 釉面内墙砖 | 箭牌 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 优等品 | 300mm×600mm/AW63285R-Ⅱ | 20170504 |
| 10 | 马可波罗磁砖 | 马可波罗 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 优等品 | 300mm×600mm | 1706CA7B |

天津市市场和质量监督管理委员会办公室	2017年11月17日印发