天津市西青区食品用塑料工具产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本方案适用于天津市西青区食品用塑料工具产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括塑料一次性餐饮具、塑料菜板、饮用吸管、食品接触用特定工具及塑料件等。

2、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 检样4个，备样2个 | 抽样时避免用手直接接触样品，注意戴洁净手套，防止污染。样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用样品应分别封样，并应于抽样后最晚7日内将所有样品送回检测。 |
| 2 |  | 塑料一次性 餐饮具 |  |  | 50个×2 |  |
| 3 |  | 饮用吸管 |  |  | 100个×2 |  |
| 4 |  | 食品接触用特定工具及塑料件 |  |  | 50个×2 |  |
| 5 |  | 密胺塑料 餐具 |  |  | 检样10个, 备样5个 |  |
| 6 |  | 可重复使用塑料餐饮具 |  |  | 50个×2 |  |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |  |  |

3、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.156-2016食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定

GB 31604.41-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定

QB/T 1870-2015 塑料菜板

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4、检验项目

食品用塑料工具产品检验项目见表1。表中A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。

表1食品用塑料工具检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 最大残留量（丁二烯） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.12-2016 | ● |  |
| 8 | 最大残留量（乙苯、苯乙烯） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| 1. 所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2. 特定迁移量(以锑计) 限定PET材质; 最大残留量（丁二烯、乙苯、苯乙烯）限定PS材质。 3. 流通领域总迁移量条件：塑料菜板（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；塑料一次性餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；密胺塑料餐具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；饮用吸管总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇，70℃、2h）。食品接触用特定工具及塑料件总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

5、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。