天津市西青区食品包装用塑料膜、袋产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本方案适用于天津市西青区食品包装用塑料膜、袋产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括聚乙烯吹塑薄膜、商品零售包装袋、食品接触用特定非复合膜、袋、双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋、包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合)、 食品接触用特定复合膜、袋等。

2、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 |  | 产品 |  | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |  | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
| 2 |  | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
|  |  |  | 袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 5 |  | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2 ×2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
|  |  |  | 膜 |  |  |  |  |
| 6 | 包装用镀铝薄膜 |  | 在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 |  | 抽样基数满足抽样数量即可 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
| 7 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 聚乙烯自粘保鲜膜 |  |  |  |  | 1、生产领域：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3卷，（检样2卷，备样1卷） |  |
| 9 | 商品零售包装袋和夹链自封袋 |  |  |  |  | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检样2包，备样1包） |  |
| 10 | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 |  |  |  |  | 根据产品，确定实际抽样方法、抽样数量、基数、样品处置办法等（可参照表中其他产品抽样方法、基数、数量及处置） |  |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB4806.6-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T10457-1989  聚乙烯自粘保鲜膜 （适用于2022年5月1日前生产的产品）

GB/T10457-2021  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 （适用于2022年5月1日及以后生产的产品）

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB31604.19-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  已内酰胺的测定和迁移量的测定

GB31604.23-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定

GB31604.31-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  氯乙烯的测定和迁移量的测定

BB/T 0014-2011夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4、检验项目

食品包装用塑料膜、袋产品检验项目见表1-2。表中a 极重要质量项目，b 重要质量项目。

表1非复合膜、袋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 氯乙烯特定迁移量 | GB 4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.31-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） | GB 4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.19-2016 | ● |  |
| 备注： - 所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 - 氯乙烯特定迁移量限定PVC材质; 特定迁移总量（以己内酰胺计）限定PA材质。 - 流通领域总迁移量条件：保鲜膜总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。商品零售包装袋总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。夹链自封袋（非复合袋）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

表2   复合膜、袋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016/ GB9683-1988 | 强制性 | GB 4806.7-2016/GB 9683-1988 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 /蒸发残渣 | GB 4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） | GB 4806.6-2016附录A | 强制性 | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 6 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.23-2016 | ● |  |
| 7 | 溶剂残留总量、苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008/《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》/已备案企业标准 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注： 1.溶剂残留量仅对多层复合食品包装膜、袋有要求。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 3.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 4. 特定迁移总量（以己内酰胺计）限定PA材质。 |  |  |  |  |  |  |

5、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。