附件1

天津市滨海新区电线电缆抽检合格商品名单

| 序号 | 商品名称 | 被监测人名称 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘阻燃 C类固定布线用电线 | 天津市滨海新区 兴辉顺达五金商店 | 天津北达线缆集团有限公司 | 合格 | ZC-BV / 2.5 mm2 | 2016.09.10 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘 阻燃电线 | 天津市金玮亮五金销售中心 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 合格 | ZD-BV/ 2.5 mm2 | 2016.08.19 |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市益盛五交化有限公司 | 天津市亿津利线缆有限公司 | 合格 | ZC-BV / 2.5 mm2 | 2016.04.21 |
| 4 | 阻燃聚氯乙烯 绝缘电线 | 天津金元宝商厦集团 大五金超级市场有限公司 | 天津市汇海鑫电线电缆有限公司 | 合格 | ZR-BV / 2.5 mm2 | 2016.05.06 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津金元宝商厦集团 大五金超级市场有限公司 | 天津华德线缆厂 | 合格 | 60227IEC01(BV) / 2.5 mm2 | 2016.05 |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘 无护套电线电缆 | 天津金元宝商厦集团 大五金超级市场有限公司 | 天津市海燕电线电缆制造 有限公司 | 合格 | 60227IEC01(BV) / 1.5 mm2 | 2015.12.30 |
| 7 | 阻燃聚氯乙烯 绝缘电线 | 天津市滨海新区 长口顺电器经营部 | 天津市飞亚电线电缆制造 有限公司 | 合格 | ZD-BV/ 2.5 mm2 | 2012.03.18 |
| 8 | 聚氯乙烯无护套 阻燃电线电缆 | 天津市滨海新区汉沽 鑫卓凯线缆销售中心 | 天津市卓凯线缆科技有限公司 | 合格 | ZD-BV/ 2.5 mm2 | 2016.09.25 |
| 9 | 聚氯乙烯绝缘 阻燃电线电缆 | 天津市滨海新区汉沽 鑫卓凯线缆销售中心 | 天津市卓凯线缆科技有限公司 | 合格 | ZR-RVV/ 2×0.75 mm2 | 2016.03.03 |
| 10 | 阻燃聚氯乙烯 绝缘软电缆电线 | 天津市博姆工业品有限公司 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 合格 | 60227IEC53(RVV) /2× 2.5 mm2 | 2016.08 |
| 11 | 普通聚氯乙烯 护套软线 | 天津市滨海新区汉沽 佳丽综合经营部 | 天津市飞亚电线电缆有限公司 | 合格 | 60227IEC53(RVV) /2× 1.0 mm2 | 2016.04.18 |
| 12 | 轻型聚氯乙烯 护套软线 | 天津市滨海新区大港 石达商贸有限公司 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 合格 | 60227IEC53(RVV) /2× 2.5 mm2 | 2009.01 |

附件2

天津市滨海新区电线电缆抽检不合格商品名单

| 序号 | 商品名称 | 被监测人名称 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯 绝缘阻燃电线 | 天津市滨海新区 双鑫源五金商行 | 天津市小猫线缆 有限公司 | 不合格 | ZR-RVV/ 2×1.0 mm2 | 2016.02.07/ — | 导体电阻 护套厚度 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津先锋进取五金超市 有限公司大港分公司 | 北京市北方兴辉 伟业线缆有限公司 | 不合格 | ZR-RVV/ 2×1.5 mm2 | 2016.06.08/ — | 导体电阻 绝缘拉力 绝缘失重 护套失重 |
| 3 | 缘阻聚氯乙烯 绝缘电线 | 天津市滨海新区 新华旺五金商行 | 天津市鑫鹏 电线电缆厂 | 不合格 | ZC-BV / 2.5 mm2 | 2015.01.02/ — | 绝缘失重 |
| 4. | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 君婷媛五金土产百货 食品超市 | 天津市纪津线缆 科技有限公司 | 不合格 | ZR-RVV/ 2×2.5 mm2 | 2016.07.10/ — | 导体电阻 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市滨海新区 双益程动五金商店 | 天津市鑫鹏 电线电缆厂 | 不合格 | 60227IEC53(RVV) /2× 2.5 mm2 | 2016.06.02/ — | 导体电阻 |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市益盛五交化 有限公司 | 天津市亿津利线缆 有限公司 | 不合格 | 60227IEC53(RVV) /2× 1.5 mm2 | 2016.09.12/ — | 导体电阻 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘 无护套电缆电线 | 天津市滨海新区塘沽 金天正电气销售经营部 | 天津市天鸿祥线缆 有限公司 | 不合格 | ZD-BV / 2.5 mm2 | 2015.04.01/ — | 导体电阻 绝缘失重 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘 无护套电缆电线 | 天津市滨海新区塘沽 金天正电气销售经营部 | 天津市天鸿祥线缆 有限公司 | 不合格 | 60227IEC52(RVV) /2× 1.0 mm2 | 2016.08.17/ — | 导体电阻 |