天津市静海区食品包装用塑料膜、袋产品质量

监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品 |  | 抽样数量(已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |
| 2 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |  |
| 3 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |  |
| 4 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |
|  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 5 | 榨菜包装用复合膜、袋 | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2 ×2） |
|  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 6 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |
|  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 7 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |
|  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 8 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |
|  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 9 | 液体食品无菌包装用复合袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 10 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
| 11 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 1、生产领域：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3卷，（检样2卷，备样1卷） |  |
| 12 | 商品零售包装袋 | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检样2包，备样1包） |  |
| 13 | 夹链自封袋 | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检样2包，备样1包） |  |
| 14 | 包装用镀铝薄膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5m2×4，备样2.5m2×2） |  |
| 15 | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 | 根据产品，确定实际抽样方法、抽样数量、基数、样品处置办法等（可参照表中其他产品抽样方法、基数、数量及处置） |  |

注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量/蒸发残渣 | GB31604.8-2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 备注：高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7-2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB4806.7-2023  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022  食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB9683-1988    复合食品包装袋卫生标准

GB4806.13-2023  食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T10457-2021  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T20218-2021  双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 28117-2011  食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011  食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

BB/T 0030-2019  包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013  商品零售包装袋

QB/T1871-1993  双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 1956-1994  聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197-1996  榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2358-1998  塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

BB/T 0014-2011  夹链自封袋

GB/T24984-2010 日用塑料袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。