天津市静海区混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格

抽查样品应为同一类别、同一规格、同一等级、同一批次的产品。优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 抽样方法

在生产企业成品仓库内（包括成品堆放区）或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 抽样基数

在生产领域抽样时，产品铺装面积3000m2为一批，不足3000m2亦可按一批计。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3 抽样数量

每一个检验批随机抽取25块×2份，其中一份为检验样品，一份为备检样品。

1.3 抽样注意事项

确认样品检验所需的技术参数等信息（如规格尺寸、强度等级）。

2 检验依据

表1

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级(抗压强度或抗折强度） | GB/T 28635-2012 |
| 2 | 耐磨性（磨坑长度） | GB/T 28635-2012 |
| 3 | 抗冻性 | GB/T 28635-2012 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 |
| 5 | 防滑性 | GB/T 28635-2012 |
| 6 | 抗盐冻性a | GB/T 28635-2012 |
| a不与融雪剂接触的混凝土路面砖不要求此项性能 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28635-2012 混凝土路面砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。