天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会

关于天津市2020年第三批工业品质量

监督抽查情况的通报

各区市场监管局：

按照《2020年天津市产品质量安全监管工作要点》部署安排，市市场监管委组织开展了天津市2020年第三批工业品质量监督抽查工作。现将抽查情况通报如下:

一、抽查的总体情况

本次抽查涉及危险化学品、铝合金建筑型材、建筑构配件、轴承钢材、安全玻璃、建筑用绝缘电工套管、烧结砖、砌砖、新型墙体材料、保温材料、油漆等11个种类共157批次产品，检出8批次产品不合格，不合格发现率为5.1%。具体抽查情况如下：

| 序号 | 抽查产品 | 抽查企业（家） | 抽查产品（批次） | 不合格 产品 （批次） | 不合格发现率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品 | 18 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | 铝合金建筑型材 | 6 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 建筑构配件 | 8 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 轴承钢材 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 安全玻璃 | 30 | 33 | 5 | 15.15 |
| 6 | 建筑用绝缘电工套管 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | 烧结砖 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 砌砖 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 新型墙体材料 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 保温材料 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 油漆 | 13 | 30 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 101 | 157 | 8 | 5.1 |

二、抽查结果分析

（一）在生产领域抽查了和平区、宝坻区、北辰区、武清区、静海区、津南区、西青区、东丽区、宁河区、蓟州区共10个区的97家生产企业生产的149批次产品，检出8批次产品不合格，不合格发现率为5.37%。具体情况见表1：

表1  生产领域各区局抽查情况

| 区 | 抽查企业（家） | 抽查产品(批次) | 不合格产品 (批次) | 不合格发现率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平区 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 宝坻区 | 5 | 7 | 2 | 28.57 |
| 北辰区 | 18 | 33 | 0 | 0 |
| 武清区 | 20 | 28 | 3 | 10.71 |
| 静海区 | 14 | 16 | 1 | 6.25 |
| 津南区 | 14 | 23 | 1 | 4.35 |
| 西青区 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 东丽区 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 宁河区 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 蓟州区 | 8 | 11 | 1 | 9.09 |
| 合计 | 97 | 149 | 8 | 5.37 |

（二）在流通领域共抽查我市4家销售企业的8批次产品，涉及标称为河北省、辽宁省、吉林省、天津市共4个省、直辖市的5家生产企业，未发现不合格产品。具体情况见表2-1及表2-2：

表2-1  流通领域各区局抽查情况

| 区 | 抽查企业（家） | 抽查产品(批次) | 不合格产品 (批次) | 不合格发现率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东丽区 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 西青区 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 合计 | 4 | 8 | 0 | 0 |

表2-2  流通领域各省（市）抽查情况

| 省(市) | 生产企业（标称）（家） | 不合格企业（家） | 抽查产品 （批次） | 不合格产品 （批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 辽宁省 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 吉林省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 天津市 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 | 8 | 0 |

（三）不合格产品分析

1．此次抽查的铝合金建筑型材产品有2批次不合格，不合格项目为纵向抗剪特征值（高温），不合格产品均为生产领域抽样。纵向抗剪特征值（高温）项目不合格主要原因为生产工艺不成熟，开齿间距、深度以及滚压压力等工艺参数不满足相关要求，导致铝合金型材基材与隔热条之间的咬合力过低。

2．此次抽查的防盗门产品有1批次不合格，不合格项目为钢质板材厚度，不合格产品为生产领域抽样。钢质板材厚度项目不合格原因主要为：一是生产企业未能严格按照要求管控从原材料采购到产品生产过程中的每个环节；二是生产企业未能严格执行标准要求，相关技术人员对标准的理解存在欠缺。

3. 此次抽查的安全玻璃产品有5批次不合格，其中4批次产品不合格项目为碎片状态，1批次产品不合格项目为露点，不合格产品均为生产领域抽样。碎片状态项目不合格原因主要为：一是加热不均匀；二是冷却不均匀；三是加热时间不够或冷却风压不足。露点项目不合格原因主要为：一是操作人员未按规程进行操作，中空玻璃干燥剂开封后未在规定的时间内完成灌装；二是干燥剂等关键原材料进厂后未进行进厂检验。

三、工作要求

（一）严格后处理工作。针对本次抽查发现的不合格产品，相关区市场监管局按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的相关规定，严格整改复检程序，认真做好后处理工作。

（二）加强监督检查。各区市场监管局要对市级产品质量监督抽查中发现的问题高度重视，加强日常监督检查。突出抓好产品质量监督，重点检查抽查合格率较低的产品。

（三）加强信息报送。负责后处理工作的相关区局应按照《关于进一步规范和加强监督抽查不合格产品后处理工作的通知》要求，及时报送后处理工作情况。未能按期完成后处理工作或企业存在特殊原因未能及时整改的需报送书面情况说明。

附件：1. 天津市2020年第三批工业品质量监督抽查合格产品企业名单

2. 天津市2020年第三批工业品质量监督抽查不合格产品企业名单

2021年2月1日

(此件主动公开)