天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2021年食品相关产品

质量监督抽查情况的通报

近日，市市场监管委对我市食品相关产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

本次抽查产品为食品包装用非复合膜袋、复合膜袋，食品包装用塑料片材，食品包装用编织袋，食品包装用塑料容器，食品包装用塑料工具，食品包装用金属制品，餐具洗涤剂，工业和商业用电热食品加工设备，食品用纸包装，食品用纸袋，食品用纸盒，纸杯，纸餐具，一次性竹木筷共14种产品。共抽查产品334批次，不合格产品2批次，不合格发现率0.6%。

- 抽查结果分析

（一）食品包装用非复合膜袋、复合膜袋。抽查我市4家经销单位和37家生产企业的64批次产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率3.1%。重点对拉伸强度、感官要求、总迁移量、水蒸气透过量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等项目进行了检验。不合格项目涉及水蒸气透过量。

（二）食品包装用塑料片材。抽查我市2家生产企业的2批次产品。重点对拉伸屈服强度、纵向尺寸变化率、感官要求、总迁移量、脱色试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）食品包装用编织袋。抽查我市2家生产企业的2批次产品。重点对拉伸负荷、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（四）食品包装用塑料容器。抽查我市1家经销单位和60家生产企业的70批次产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、特定迁移量(以锑计)等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）食品包装用塑料工具。抽查我市6家经销单位和59家生产企业的78批次产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（六）食品包装用金属制品。抽查我市4家经销单位的15批次产品。重点对砷（As）迁移量、镉（Cd）迁移量、铅（Ph）迁移量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（七）餐具洗涤剂。抽查我市14家生产企业的18批次产品。重点对总活性物含量、pH、荧光增白剂、甲醇含量、甲醛含量、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）工业和商业用电热食品加工设备。抽查我市5家生产企业的5批次产品。重点对标志和说明、对触及带电部件的防护、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构、内部布线、外部导线用接线端子、接地措施、感官要求、砷迁移量、镉迁移量、铅迁移量、铬迁移量、镍迁移量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（九）食品用纸包装。抽查我市5家生产企业的5批次产品。重点对感官要求、铅（Pb）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十）食品用纸袋。抽查我市7家生产企业的7批次产品。重点对感官要求、铅（Pb）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十一）食品用纸盒。抽查我市19家生产企业的20批次产品。重点对感官要求、铅（Pb）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十二）纸杯。抽查我市22家生产企业的22批次产品。重点对感官要求、铅（Pb）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十三）纸餐具。抽查我市6家生产企业的6批次产品。重点对感官要求、铅（Pb）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十四）一次性竹木筷。抽查我市12家经销单位的20批次产品。重点对大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、二氧化硫浸出量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法（试行）》等规定开展后处理工作，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1.2021年食品相关产品质量监督抽查不合格产品及

企业名单

2.2021年食品相关产品质量监督抽查未发现不合格

产品及企业名单

2021年11月10日

(此件主动公开)