天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2021年危险化学品等15种工业品质量监督抽查情况的通报

近日，天津市市场监督管理委员会对我市危险化学品等15种工业品开展质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

本次抽查产品为水泥、危险化学品、危险化学品包装物容器、特种劳动防护用品、建筑防水卷材、机动车辆制动液、钢丝绳、建筑用钢筋、铝合金建筑型材、半导体元器件、防爆电气、农用薄膜、工业用纸及制品、防盗安全门、消防应急灯共15种产品。共抽查产品322批次，不合格产品5批次，不合格发现率1.6%。

- 抽查结果分析

（一）水泥。抽查我市1家经销单位和10家生产企业的20批次产品。重点对三氧化硫、氯离子、水溶性铬(Ⅵ)、凝结时间、强度、放射性等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（二）危险化学品。抽查我市30家生产企业的60批次产品。重点对含量、硫酸盐、氯化物、铁、密度、沸程等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）危险化学品包装物、容器。抽查我市37家生产企业的80批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率1.3%。重点对气密性能、耐液压性、耐跌落性、耐堆码性、提梁（环）强度等项目进行了检验。不合格项目涉及气密性能、耐跌落性。

（四）特种劳动防护用品。抽查我市19家生产企业的20批次产品。重点对成鞋的抗冲击性、外底耐磨性、成鞋非金属保护包头抗冲击性、导电鞋电性能、电绝缘性能、面料撕破强力、面料胀破强力、服装防静电性能、标识等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）建筑防水卷材。抽查我市8家生产企业的10批次产品。重点对不透水性、拉力、延伸率、渗油性、接缝剥离强度、耐热性、低温柔性、拉伸性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（六）机动车辆制动液。抽查我市3家生产企业的3批次产品。重点对运动黏度（-40℃，100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（七）钢丝绳。抽查我市3家生产企业的9批次产品。重点对钢丝绳破断拉力、无载荷时钢丝绳直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝扭转、拆股钢丝锌层质量、缺丝等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）建筑用钢筋。抽查我市16家生产企业的21批次产品。重点对力学性能、弯曲性能、工艺性能、化学成分、尺寸、重量偏差等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（九）铝合金建筑型材。抽查我市7家生产企业的10批次产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率30%。重点对化学成分、力学性能、壁厚尺寸、膜层性能等项目进行了检验。不合格项目涉及化学成分、尺寸偏差（壁厚）、纵向抗剪特征值（高温）。

（十）半导体元器件。抽查我市10家生产企业的10批次产品。重点对外观、绝缘电阻、绝缘强度、失真限制的输出功率、正常工作条件下的电击危险、外接软线等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十一）防爆电气。抽查我市17家生产企业的25批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率4%。重点对结构检查、抗冲击试验、电缆夹紧试验、密封试验和机械强度试验、热剧变试验、内部点燃的不传爆试验、外壳防护等级试验、火花点燃试验、Ex螺纹式管接头的型式试验等项目进行了检验。不合格项目涉及结构检查。

（十二）农用薄膜。抽查我市2家生产企业的4批次产品。重点对拉伸强度小、直角撕裂强度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十三）工业用纸及制品。抽查我市5家生产企业的10批次产品。重点对定量、紧度、横向环压指数、横向耐折度、亮度、静态发色光密度值等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十四）防盗安全门。抽查我市4家经销单位和6家生产企业的10批次产品。重点对永久性标记、板材及材质、防破坏性能、锁具要求等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十五）消防应急灯。抽查我市20家经销单位的30批次产品。重点对基本功能试验、充放电试验、电压波动试验、接地电阻试验、耐压试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《天津市产品质量监督抽查实施办法（试行）》等规定开展后处理工作，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1.2021年危险化学品等15种工业品质量监督抽查不

合格产品及企业名单

2.2021年危险化学品等15种工业品质量监督抽查未发现不

合格产品及企业名单

2021年11月17日

(此件主动公开)