天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2022年涂料等产品

质量监督抽查情况的通报

近日，天津市市场监督管理委员会对我市涂料、胶粘剂、油墨、车用尿素水溶液、车用汽油清净剂产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

本次抽查产品为墙面涂料、木器涂料、车辆涂料、工业防护涂料、船舶涂料、胶粘剂、油墨、车用尿素水溶液、车用汽油清净剂等9种产品。共抽查产品175批次，不合格产品5批次，不合格发现率2.9%。

- 抽查结果分析

（一）墙面涂料。抽查我市10家经销单位和21家生产企业的65批次产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率3.1%。重点对挥发性有机化合物含量（VOC），苯系物总和含量，甲醛含量，可溶性重金属（镉、铬、汞），烷基酚聚氧乙烯醚OPEO,NPEO等项目进行了检验。不合格项目涉及甲醛含量。

（二）木器涂料。抽查我市3家生产企业的5批次产品。重点对挥发性有机化合物（VOC），乙二醇醚及醚酯总和含量，苯含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，游离二异氰酸酯总和含量，卤代烃总和含量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）车辆涂料。抽查我市4家生产企业的10批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC），苯系物总和含量，乙二醇醚及醚酯总和含量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（四）工业防护涂料。抽查我市9家生产企业的13批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC），苯含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，卤代烃总和含量，多环芳烃总和含量，甲醇含量，乙二醇醚及醚酯总和含量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）船舶涂料。抽查我市1家生产企业的2批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC）等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（六）胶粘剂。抽查我市9家经销单位和3家生产企业的20批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC），游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（七）油墨。抽查我市5家生产企业的5批次产品。重点对可挥发性有机化合物（VOC）含量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）车用尿素水溶液。抽查我市19家经销单位和8家生产企业的35批次产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率5.7%。重点对尿素含量，密度（20℃），折光率，杂质含量，一致性确认等项目进行了检验。不合格项目涉及杂质含量（钠）、杂质含量（镁）。

（九）车用汽油清净剂。抽查我市10家经销单位和3家生产企业的20批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率5%。重点对倾点，闪点（闭口），硫含量，氯含量，防锈性/锈蚀程度，破乳性，模拟进气阀沉积物质量等项目进行了检验，不合格项目涉及防锈性/锈蚀程度、模拟进气阀沉积物质量。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法（试行）》等规定开展后处理工作，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1.2022年涂料等产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

2.2022年涂料等产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2022年9月13日