天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2022年水泥等11种

工业品质量监督抽查情况的通报

近期，天津市市场监督管理委员会对我市水泥、防爆电气、门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材、安全玻璃、建筑用钢筋、钢丝绳、金属面绝热夹芯板、铝合金建筑型材、室内消火栓、消防水带、阀门产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

本次抽查产品为水泥、防爆电气、门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材、安全玻璃、建筑用钢筋、钢丝绳、金属面绝热夹芯板、铝合金建筑型材、室内消火栓、消防水带、阀门等11种产品。共抽查产品233批次，不合格产品1批次，不合格发现率0.4% 。

- 抽查结果分析

（一）水泥。抽查我市9家生产企业和2家经销单位的20批次产品。重点对三氧化硫、氯离子、水溶性铬(Ⅵ)、凝结时间、强度、放射性等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（二）防爆电气。抽查我市13家生产企业的20批次产品。重点对重点对抗冲击试验、电气间隙、爬电距离、隔爆接合面、非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、密封试验和机械强度试验、内部点燃的不传爆试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材。抽查我市5家生产企业的10批次产品。重点对密度、加热后尺寸变化率、150℃加热后状态、拉伸屈服强度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（四）安全玻璃。抽查我市20家生产企业的20批次产品。重点对碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）建筑用钢筋。抽查我市14家生产企业的23批次产品。重点对力学性能、弯曲性能、表面质量、重量偏差、外形尺寸等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（六）钢丝绳。抽查我市3家生产企业的7批次产品。重点对钢丝绳破断拉力、无载荷时钢丝绳直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝扭转、拆股钢丝锌层质量、缺丝等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（七）金属面绝热夹芯板。抽查我市3家生产企业的3批次产品。重点对传热系数、粘结强度、燃烧性能、耐火极限（岩棉矿棉）等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）铝合金建筑型材。抽查我市7家生产企业的10批次产品。重点对化学成分、力学性能、壁厚尺寸、膜层性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（九）室内消火栓。抽查我市3家生产企业和3家经销单位的10批次产品。重点对消防接口、阀杆升降性能、水压强度、密封性能、耐腐蚀性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十）消防水带。抽查我市5家经销单位的10批次产品。重点对长度、试验压力下状况、爆破压力、附着强度、耐磨性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十一）阀门。抽查我市68家生产企业的100批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率1%。重点对壳体试验、密封试验、阀体壁厚测量、阀杆直径测量、蝶板承压能力试验等项目进行了检验。不合格项目涉及阀体壁厚测量。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等规定开展后处理工作，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1. 2022年水泥等11种工业品质量监督抽查不合格产

品及企业名单

- 2022年水泥等11种工业品质量监督抽查未发现

不合格产品及企业名单

2023年1月17日

(此件主动公开）