武清区商用电热食品加工设备

产品质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽查方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽查型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一颜色、同一规格型号、同一批次（货号）的产品。优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

1.2数量

1.2.1整机

每批次抽取同批次（同货号、同款式、同颜色）整机2台，其中1台作为检测样品由承检机构带回实验室检验，1台）作为备份样品，备样存于被抽查当事人处。（注：根据测试需要，检测样品及备份样品可适当增加，不得超过检验、复检的合理需要。）

12.2.2食品安全指标项目

与食品接触的金属材料的食品安全指标，在直接接触食品的部件上或在与其部件材料牌号、材质、生产商相同的原材料上截取材料样块的方式进行采样。材料样块应现场制样。不抽取带涂（镀）层的材料，具体要求如下：

（1） 在原材料上截取材料样块：共截取6组，每组样块应满足表面积≥50cm²，其中3组作为检验样块，3组作为备用样块。

注1：板材宜截成正方形，如边长≥50mm。当板材厚度小于或等于0.5mm时，按单面计算面积，厚度大于0.5mm时，按正反两面面积之和计算面积。

注2：管状、柱状等棒料样块，棒料长度宜小于等于100mm。

（2）在直接接触食品的部件上截取材料样块：共截取6组，每组样块应满足表面积≥50cm²，其中3组作为检验样块，3组作为备用样块。

2 检验项目及方法

表1  检验项目及判定依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 2 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1 依据标准

GB 4806.9—2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、产品明示质量要求及国家法律、法规、规章的有关规定。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。