武清区食品用塑料包装容器工具等制品

质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽查方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽查型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一批次产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号、同一花色），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品或复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。

1.2数量

抽样基数满足抽样数量要求即可，具体详见下表：

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 检样4个； 备样2个 |
| 2 |  | 塑料一次性餐饮具 | 见注1 |
| 3 |  | 饮用吸管 | 100个×2 |
| 4 |  | 食品接触用特定工具及塑料件 | 50个×2 |
| 5 |  | 密胺塑料餐具 | 具体见密胺塑料餐具产品抽样数量表 |
| 6 |  | 可重复使用塑料餐饮具 | 50个×2 |
| 1 | 食品包装用 塑料容器 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品 | 60个（检样40个，备样20个） |
| 2 |  | 聚碳酸酯（PC）饮水罐 | 10个（检样6个，备样4个） |
| 3 |  | 聚烯烃注塑包装桶 | 20个（检样15个，备样5个） |
| 4 |  | 塑料防盗瓶盖、 食品接触用特定塑料瓶盖 | 100个（检样70个，备样30个） |
| 5 |  | 食品接触用特定塑料瓶坯、 食品接触用特定塑料容器 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 6 |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 7 |  | 塑料饮水口杯、塑料保鲜盒 和婴幼儿用塑料奶瓶 | 6个（检样4个，备样2个） |
| 1 | 食品包装用塑料膜、袋 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | 非复合膜袋： 生产领域：膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取20个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 流通领域：袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。 复合膜袋： 膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。 袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品。 保鲜膜：每批次产品抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。 |
| 2 |  | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |
| 3 |  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |
| 4 |  | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合膜、袋 |  |
| 5 |  | 榨菜包装用复合膜、袋 |  |
| 6 |  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |  |
| 7 |  | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |  |
| 8 |  | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |  |
| 9 |  | 液体食品无菌包装用复合袋 |  |
| 10 |  | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |
| 11 |  | 聚乙烯自粘保鲜膜 |  |
| 12 |  | 商品零售包装袋 |  |
| 13 |  | 夹链自封袋 |  |
| 14 |  | 包装用镀铝薄膜 |  |
| 15 |  | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 |  |
| 1 | 塑料编织袋 | 塑料编织袋 | 10个×2 |
| 1 | 食品包装用塑料片材 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 3卷，每卷去掉2层后，每卷取1.5㎡样品（检样1.5㎡×2，备样1.5㎡） |
| 2 |  | 聚丙烯（PP）挤出片材 |  |
| 3 |  | 食品接触用特定片材 |  |
| 4 |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |  |

密胺塑料餐具产品抽样数量

| 产品种类 |  | 抽样 数量 | 检验样 品数量 | 备用样 品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筷子，支 |  | 48 | 36 | 12 |
| 勺子，个 |  | 46 | 35 | 11 |
| 容器类（杯、碗等），个 | 容积＜100ml | 54 | 41 | 13 |
|  | 100ml≤容积＜200ml | 36 | 27 | 9 |
|  | 容积≥200ml | 28 | 21 | 7 |
| 盘、碟类，个 | 直径≤7cm | 54 | 41 | 13 |
|  | 7cm＜直径≤14cm | 36 | 27 | 9 |
|  | 直径＞14cm | 28 | 21 | 7 |

备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

注1：每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于30只/个，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10 dm2（若最小销售包装不是30只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于60只/个，备样不少于30只/个，避免损坏原包装）。

2 检验项目及方法

食品包装用塑料编织袋产品检验项目见表1；

食品用塑料工具产品检验项目见表2-4；

食品包装用塑料膜、袋产品检验项目见表5-6；

食品包装用塑料片材产品检验项目见表7；

食品包装用塑料容器产品检验项目见表8-14。

表1食品包装用塑料编织袋

| 序号 | 项目名称 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷 | 经向 | GB/T 8946-2013 |
|  |  | 纬向 |  |
|  |  | 缝边向 |  |
|  |  | 缝底向 |  |
| 2 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2023 |
| 3 | 总迁移量 |  | GB31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） |  | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2023 |

表2塑料一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 31604.21—2016 |

表3饮用吸管、密胺塑料餐具及塑料菜板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表4食品接触用特定工具及塑料件和可重复使用塑料餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12-2016 |
| 7 | 特定迁移总量 （以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |

表5非复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 7 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 8 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） | GB 31604.21-2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） | GB 31604.44-2016 |

表6复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008 |
| 6 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |
| 7 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 |
| 8 | - 阻隔性能（氧气） | GB/T 1038.1-2022 GB/T 19789-2021 |
| 9 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 1037-2021 GB/T 26253-2010 |
| 10 | 热封强度（仅对袋类产品） | QB/T 2358-1998 GB/T 19741-2005 |
| 11 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限含PA材质的产品） | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限含PET材质的产品） | GB 31604.44-2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） | GB 31604.21-2016 |

表7片材

| 序号 |  | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 拉伸屈服强度 | GB/T1040.3-2006 |
| 2 |  | 纵向尺寸变化率 | QB/T2471-2000 |
| 3 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 拉伸强度 | GB/T1040.3-2006 |
| 4 |  | 断裂伸长率 | GB/T1040.3-2006 |
| 5 |  | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 6 |  | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 7 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 |  | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 9 |  | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 10 |  | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12-2016 |
| 11 |  | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |

表8 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |

表9 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表10 聚烯烃注塑包装桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T2818-2006 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T2818-2006 |
| 3 | 应力开裂 | QB/T2818-2006 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 5 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表11塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 |  | GB/T 17876-2010中6.4.1 |
| 2 | 热稳定性 |  | GB/T 17876-2010 |
| 3 | 跌落性能 |  | GB/T 17876-2010 |
| 4 | 耐冲击性能 |  | GB/T 17876-2010 |
| 5 | 开启扭矩性能 |  | GB/T 17876-2010 |
| 6 | 防盗环（条）物理性能 | 封盖性能 | GB/T 17876-2010 |
|  |  | 防盗性能 |  |
|  |  | 开启和扭断力矩 |  |
| 7 | 溢脂性能 |  | GB/T 17876-2010 |
| 8 | 安全开启性能 |  | GB/T 17876-2010 |
| 9 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2023 |
| 10 | 总迁移量 |  | GB31604.8-2021 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） |  | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2023 |

表12聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙醛 | BB/T0060-2012附录A |
| 2 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 3 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |

表13食品接触用特定塑料瓶盖、食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 7 | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12-2016 |

表14塑料饮水口杯、塑料保鲜盒和婴幼儿用塑料奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1 依据标准

（一）食品用工具

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693-2009聚丙烯饮用吸管

QB/T 1870-2015塑料菜板

QB/T 1999-1994密胺塑料餐具

GB/T 41001-2021密胺塑料餐饮具

（二）食品包装用片材

GB 4806.7-2023食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 15267-1994食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T16719-2008双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材

（三）食品包装用塑料容器

GB4806.7-2023食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 17876-2010包装容器塑料防盗瓶盖

GB/T 32094-2015 塑料保鲜盒

GB/T41167-2021聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

BB/T 0060-2012包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2818-2006聚烯烃注塑包装桶

QB/T 4049-2021塑料饮水口杯

GB/T 41000-2021聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则

（四）食品包装用塑料膜、袋

GB/T 4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 16958-2008包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030-2019食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 20218-2021双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21661-2020塑料购物袋

GB/T 24334-2009聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜

GB/T 24984-2010日用塑料袋

GB/T 27740-2011流延聚丙烯（CPP）薄膜

BB/T 0002-2008双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014-2011夹链自封袋

BB/T 0030-2019包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013商品零售包装袋

QB/T 1231-1991液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1956-1994聚丙烯吹塑薄膜

GB 4806.13-2023食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18454-2019液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007包装用复合膜、袋通则

GB/T 28117-2011食品包装用多层共挤膜、袋

QB/T 1871-1993双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 2197-1996榨菜包装用复合膜、袋

（五）食品包装用塑料编织袋

GB4806.7-2023食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求；国家法律、法规、规章的有关规定。

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，检验机构按相关产品国家、行业标准检测判定。

当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。