武清区服装产品质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024  GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007  FZ/T 01057.2—2007  FZ/T 01057.3—2007  FZ/T 01057.4—2007  FZ/T 01057.6—2007  GB/T 2910.1—2009  GB/T 2910.2—2009  GB/T 2910.3—2009  GB/T 2910.4—2022  GB/T 2910.6—2009  GB/T 2910.7—2009  GB/T 2910.8—2009  GB/T 2910.11—2009  GB/T 2910.12—2023  GB/T 2910.18—2009  GB/T 2910.20—2009  GB/T 2910.22—2009  GB/T 2910.101—2009  FZ/T 01101—2008  FZ/T 01112—2012  FZ/T 01026—2017  FZ/T 30003—2009  GB/T 16988—2013  GB/T 38015—2019 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008 |
| 12 | 纰裂 | GB/T 13773.1-2018  GB/T 13773.2-2018  产品明示质量标准 |
| 13 | 起球 | GB/T 4802.1-2008  GB/T 4802.2-2008  GB/T 4802.3-2008 |
| 14 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 15 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272—2011 |
| 16 | 绒子含量 | GB/T 14272—2011  GB/T 14272—2021  GB/T 10288—2016 |
| 17 | 绒丝+羽丝 | GB/T 10288—2016  GB/T 14272—2021 |
| 18 | 羽绒充绒量偏差 | GB/T 14272—2011  GB/T 14272—2021 |
| 19 | 商品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012  产品明示质量标准 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013纺织品 纤维含量的标识

GB/T 5296.4-2012消费品使用说明 第4部分 纺织品和服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、产品明示质量要求以及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品仅存在标签不合格时，单独判定标签不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

4 注意事项

当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

当产品执行国家、行业、地方标准时，按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定。

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，承检机构按相关产品国家、行业标准检测判定。