武清区胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽样方法

（一）抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一生产标准、同一商标、同一规格型号、同一生产日期），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

（二）抽样数量

当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验项目及方法

2.1 物理性能

表1聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩剪切强度（干强度） | HG/T 2727—2010 |
| 2 | 压缩剪切强度（湿强度） | HG/T 2727—2010 |

表2壁纸胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | JC/T 548—2016 GB/T 2793—1995 |

表3溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度（48h） | HG/T 3738—2004 |
| 2 | 剥离强度（48h） | HG/T 3738—2004 |

表4木工用氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | LY/T 1206—2008 |

表5溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度 | HG/T 2814—2009 GB/T 7124—2008 |

表6 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | JC/T 438—2019 |

表7聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90°剥离强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |
| 2 | 剪切强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |

表8室内墙面轻质装饰板用免钉胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度（标准试验条件24h） | JC/T 2186—2013 GB/T 7124—2008 |
| 2 | 拉伸剪切强度（标准试验条件168h） | JC/T 2186—2013 GB/T 7124—2008 |

表9非结构承载用石材胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压剪粘结强度（石材-石材，标准条件） | JC/T 989—2016 |
| 2 | 压剪粘结强度（石材-石材，高温处理） | JC/T 989—2016 |
| 3 | 压剪粘结强度（石材-不锈钢，标准条件） | JC/T 989—2016 |

表10陶瓷砖胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 2 | 浸水后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 3 | 热老化后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 4 | 剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 5 | 热老化后剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 6 | 浸水后剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 注：1. C型陶瓷砖胶粘剂检测拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度和热老化后拉伸粘结强度项目； 2. D型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和热老化后剪切粘结强度项目； 3. R型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和浸水后剪切粘结强度项目。 |  |  |

2.2 有害物质

表11溶剂型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 |
| 4 | 苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 7 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | GB 18583—2008 |
| 8 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 30982—2014 |
| 注：1. 游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂； 2. 甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 3. 聚氨酯类胶粘剂不检测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。 |  |  |

表12水基型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 苯 | GB 18583—2008 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 注：1. 聚氨酯类胶粘剂不检测游离甲醛项目； 2. 若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛项目检验依据为JC/T 438—2019。 |  |  |

表13本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 HG/T 2492—2018 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982—2014 |
| 4 | 苯 | GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯 | GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982—2014 |
| 注：1. 建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类不检测VOC含量项目； 2. 甲苯二异氰酸酯和甲苯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 3. 苯项目仅适用于氨酯类、环氧类胶粘剂； 4. 甲苯+二甲苯项目仅适用于环氧类胶粘剂。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 33372—2020胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 18583—2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014建筑胶粘剂有害物质限量

HG/T 2727—2010聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

HG/T 2814—2009溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

HG/T 3738—2004溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

JC/T 438—2019水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

JC/T 547—2017陶瓷砖胶粘剂

JC/T 548—2016壁纸胶粘剂

JC/T 550—2019聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

JC/T 989—2016非结构承载用石材胶粘剂

JC/T 2186—2013室内墙面轻质装饰板用免钉胶

LY/T 1206—2008木工用氯丁橡胶胶粘剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。